|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-18 |
| **Megnevezés** | lúgos ipari tisztítószer |
| **Jellemzők** | 1. Nagyhatású, lúgos ipari tisztítószer  2. Alkalmas jármű külső felületek, fémalkatrészek, padozatok zsírtalanítására és tisztítására, akár 1% hígításban is  3. Zsíralkohol-etoxilátok: 5 – 15 %  4. Kálium-hidroxid: 1 – 5 %  5. Sűrűség: 1,05 – 1,15 g/cm3  6. pH, hígítatlanul: legalább 13 |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |