|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-07 |
| **Megnevezés** | univerzális tisztítószer koncentrátum |
| **Jellemzők** | 1. Vízzel hígítható, enyhén lúgos, tercier-foszfát bázisú ipari tisztítószer koncentrátum  2. Hatékonyan oldja az olajokat, zsírokat, egyéb szennyeződéseket  3. Nem támadja meg a fémeket, alumíniumot, gumit, műanyagokat, bőrt, textíliát, függőleges felületek tisztítására is alkalmas  4. Oldószereket nem tartalmaz, nem éghető, biolebontható  5. Kézi- és gépi mosásra egyaránt használható, akár 1:100 hígításban is hatásos  6. 100 g/liter oldat pH: kb. 9,5  7. Viszkozitás 20°C-on: kb. 5 Pas  8. Korrózió, hígítatlanul, rézen: -0,0005 g/dm2h; cinken: 0,0048 g/dm2h; alumíniumon: -0,0027 g/dm2h |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |